使用飛行時間法測量導電共軛高分子材料MEH-PPV

電荷載子遷移率

*李明蕙1  白小明2

1元智大學光電工程研究所

2元智大學  光電工程學系

摘要

本文以氯苯(Chlorobenznene) 作為MEH-PPV(poly[2-(2-ethylhexyloxy)-5-methoxy-1,

4-phenylene vinylene])主要的溶劑。利用 飛行時間法(Time of Flight TOF) 測量技術學習電荷傳輸在導電高分子MEH-PPV的電荷載子遷移率。

關鍵字：氯苯、MEH-PPV、飛行時間法、電荷傳輸、電荷載子遷移率

E-mail：s965605@mail.yzu.edu.tw

- 前言

共軛高分子聚合物由於方便處理容易合成，而且PPV的可溶性衍生物具有理想的發光特性，在顯示應用上是最為廣泛被使用與學習。雖然在科學與技術應用上有許多進展，但在了解電荷傳輸與形態學之間的關係依然是個挑戰。[1]- [3]

電荷載子遷移率(Mobility, μ) 是光電材料中很重要的特性，因此有機材料電荷載子遷移率的研究是非常重要，在半導體中會用霍爾效應來量測電荷載子遷移率，但是由於有機材料的電荷載子遷移率非常小，因此一般無機半導體所用的方法並不適用於有機半導體，量測電荷在有機材料中移動率最常見的有四種方法[4]，分別是:

- 電荷消散法(charge dissipation method)

- 瞬間電流法(transient current method)

- 飛行時間法(time of flight method , TOF)

- 空間電荷限制電流法(space charge limited current ,SCLC method)

飛行時間法是常見測量電荷在有機材料中移動率的方法，表一為飛行時間法特性表，許多有機發光二極體或有機電晶體材料特性均可利用此方法測量，本研究中利用飛行時間法測量共軛高分子MEH-PPV薄膜的電荷載子遷移率。

表一 測量有機材料中電荷載子遷移率的方法

- 製作流程

首先將ITO玻璃基板放置在超音波震盪器中，為了保持基板的潔劑度須經過四道清洗程序，去除ITO玻璃表面微塵粒子與有機物。

藉由滴液塗佈(drop-casting) MEH-PPV溶劑到ITO玻璃上調製厚的薄膜，將有覆著的薄膜靜置在氮氣箱中室溫乾燥12小時，再放入真空中靜置去除殘餘的溶劑12小時，接著將樣品安置在蒸鍍機中使用熱蒸鍍上1000金，圖1為ITO玻璃/MEH-PPV(5.5um)/Au (1000)樣品基本元件結構。

圖1 元件基本架構

最後將樣品放置在真空低溫控制系統中，靜置12小時後，圖2為飛行時間法示意圖，使用一532nm綠光脈衝雷射光束從ITO側照射，因而在靠近界面的薄膜產生光激發的載子，接著施以一偏壓讓光激發的載子從ITO/MEH-PPV的界面移動至金屬電極,利用示波器記錄光電流於有機層中移動的時間特性，可以得到載子從一已知厚度(d)的有機層傳遞所需的時間()。

圖2 飛行時間法的量測裝置[5]

最後再根據式1算出電荷載子遷移率。

μ=vΕ=dΕ×tT=d2V×tT      (式1)

在示波器測量光電流於有機層中的時間特性曲線時，會有兩種情形，一種是非分散性另一種是分散性，如圖3所示曲線包含一個RC峰頂、高原期和一個清楚的轉換時間。轉換時間即為時間載體電流從一個電極移動到另一個電極。

圖3 非分散性圖表光電流測量，包含RC峰頂、一個高原期和一個清楚的轉換時間[6]

分散性在測量光電流有機層中是最為常見的特性曲線，如圖4所示由於轉換時間不易查看，所以須將圖形取log-log圖，及可找到轉換時間在曲線下降之間取兩條平行線的交叉點。

圖4分散線圖表光電流測量，小圖示即為取對數圖在兩條平行線的交叉點即為轉換時間[7] [8]

- 結果與討論

圖5為MEH-PPV薄膜的線性曲線圖，厚度為5.5um電壓為30V，由圖可知為非分散性曲線有明顯的高原，與清楚的轉換時間。

圖5 MEH-PPV薄膜特性曲線圖

由圖6所示，當電壓改變時，光電流在有機層中的傳輸時間特性曲線就會改變，MEH-PPV膜厚厚度為5.5um，電壓由20V-100V,電荷載子遷移率約為10-7,~8，圖7為取log-log對數圖。

圖6 MEH-PPV薄膜在電壓20V-100V特性曲線圖

圖7 MEH-PPV薄膜在電壓20V-100V ，log-log對數特性曲線圖

在不同溫度下電荷載子遷移率，也會隨之改變，圖8為MEH-PPV薄膜，在不同溫度下光電流特性曲線圖，當溫度改變由325K-225K時MEH-PPV薄膜電荷載子遷移率，由10-7改變到10-8，由圖可知在低溫下載子遷移率會越來越差。

圖8 MEH-PPV薄膜在不同溫度下(225K-325K)載子遷移率

四、結論

由於共軛高分子元件有光電流特性，所以電荷傳輸對於元件是很重要的，電荷傳輸可以決定元件的效率與生命週期，為了瞭解電荷傳輸行為，薄膜的好壞是很重要的，且形態學也會影響電荷傳輸行為，因此要在製作MEH-PPV薄膜上有更好的突破與改善。

- 引用文獻

[1] J.H. Burroughes, D.D.C. Bradley, A.R. Brown, R.N.

Marks, K. Mackey, R.H. Friend, P.L. Burn, A.B. Holmes,

Nature 347 (1990) 539.

[2] T.-W. Lee, O.O. Park, Adv. Mater. 12 (2000) 801.

[3] T.-Q. Nguyen, R.C. Kwong, M.E. Thompson, B.J.

Schwartz, Appl. Phys. Lett. 76 (2000) 2454.

[4] 『OLED有機電激發光材料與元件』，作者:陳金鑫 黃孝文，

2006年7月

[5] 黃健耀, ELECTRONIC STRUCTURE AND TIME OF

FLIGHT.  2003, The Ohio State University.

[6] Inigo, A.R., et al., Non-dispersive Hole Transport in a Soluble

Poly (p-phenylene vinylene). Advanced Materials, 2001. 13(7):

p. 504-508.

[7] Pfister, G. and H. Scher, Dispersive (non-Gaussian) transient

transport in disordered solids. Advances In Physics, 1978.

27(5): p. 747-798.

[8] Scher, H., Time scale invariance in transport and relaxation.

AIP Conference Proceedings, 1992. 256: p. 485.